Куда:

Кому:

От: Руководителя направления “BAU” ООО “REMMERS”

Пащенко В.П.

Тема: инъектирование кладки

Предлагаем для инъектирования кладки на объекте “Соловецкий монастырь” использовать материал рекомендованный при реставрации объектов культурного наследия,

Bohrlochsuspension - Текучий минеральный раствор для заполнения пустот и инъектирования,

Укрепление ослабленных кладок и кладок с пустотами по WTA-Merkblatt 4-3-98-D

прекрасная текучесть, компенсированная усадка, высокая устойчивость к сульфатам и низкое содержание активных щелочей. После схватывания обладает хорошей сухой адгезией, пористостью и проницаемостью для инъекционных жидкостей.

Технические параметры продукт

Цвет:  серый

Размер зерна:  < 0,2 мм

Плотность свежего раствора:  ок. 1,6 кг/дм3

Время схватывания (при +20 °C):  Начало застывания:  > 8 ч

Окончание застывания: > 10 ч

Кол-во воздушных пор:  < 10 об.-%

Содержание щелочей:  < 0,5 %

Содержание C3A:  < 0,1 %

Пористость:  > 20 масс.-%

Bohrlochsuspension      normal (арт. 0312)  fest (арт.0309)

Прочность на изгиб: 	7 дней  ок. 0,8 Н/мм²    ок. 1,0 Н/мм²

28 дней    ок. 1,5 Н/мм²    ок.2,0 Н/мм²

Прочность на сжатие:	 7 дней  ок. 2,0 Н/мм²    ок. 3,0 Н/мм²

28 дней  ок. 3,5 Н/мм²    ок. 6,0 Н/мм²

Объектная стоимость (спец-цена): 20 кг – 3 620,00

Расход материала: Ок. 1,2 кг на л заполняемого объема

Руководитель направления “BAU” ООО “REMMERS”

Пащенко Вадим Петрович.

Тел.: 8-910-417-45-60